## Slide 1: بررسی پارامترهای ورودی به کوره EAF
دفتر فنی و توسعه
سید حیدر علوی
زمستان 1403

## Slide 2: بررسی پارامترهای ورودی به کوره EAF
Repository:
https://github.com/heidaralavi/EAF-Data-Analysis
Email: alavi.h@gmail.com
زمستان 1403

## Slide 4
- در این مطالعه دیتاهای یکساله ورودی و خروجی کوره EAF کارخانه فولادسازی چادرملو با هدف بدست آوردن مناسبترین پیشینه، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.
- بازه زمانی مورد مطالعه از 1402/09/15 تا 1403/09/15 بوده است که داده های ورودی مواد اولیه نظیر دولومیت، آهک، کک و آهن اسفنجی بصورت متوسط روزانه استخراج گردیده است.
- برای کلاسه بندی داده ها از روش Agglomerative Hierarchical Clustering بهره گیری شده است. این روش یک روش محبوب و قدرتمند در ماشین لرنینگ برای گروه بندی داده ها است که بر اساس تراکم نقاط داده ها کار می کند و نقاطی که نزدیک به هم هستند را در یک کلاستر قرار می دهد و نقاطی که در مناطق کم تراکم هستند را به عنوان نویز در نظر می گیرد.
- این روش می تواند کلاسترهای با ساختار پیچیده را شناسایی نماید.
1- مقدمه

## Slide 6
به منظور حذف داده های پرت (outlier data) موارد ذیل را فرض کرده ایم:
- برای کک 1030، کک فاین، دولومیت، آهک و آهن اسفنجی مقادیر متوسط روزانه را برای هر روز در نظر گرفته ایم.
- در آنالیزهای آهن اسفنجی فقط عناصر فلزی و کربن را مدنظر قرار دادیم.
- با توجه به اینکه آنالیز سرباره برای تمام ذوب ها موجود نبود، فرض کردیم آنالیز سرباره در فاصله بین دو اندازه گیری متوالی ثابت بوده است.
- ذوب هایی که Duration بین 40 تا 70 دقیقه داشته اند مطالعه کرده ایم.
- ذوب هایی که Tapping آنها کمتر از 600 ثانیه و بین 170 تا 200 تن بوده اند را مطالعه کرده ایم.
- ذوب هایی که تماما توسط آهن اسفنجی شارژ شده اند را مطالعه کرده ایم.
2- فرضیات
با توجه به مفروضات فوق 3317 ذوب در بازه یکساله بررسی شده اند.

## Slide 7
از استراتژی "شلیک به آینده" در این بررسی استفاده کرده ایم.
2- فرضیات

## Slide 9
3- متغیرهای اندازه گیری شده
 | Size | C | S | Cao | Mgo | Fe Metal | Fe Total | MD | Sio2 | Al2o3 | P2o5 | P | Mno | Gunge | Feo | B2,B3,B4 | Power On | Power Off | DRI(t) | Ele | Tapped(t) | Tapped(Kwh/t) | O2 | Ch4 | C(inj)
Coke 1030 | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Coke Fine | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Dolomite | ● |  |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Lime | ● |  |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
DRI |  | ● |  |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Slag |  |  |  | ● | ● |  |  |  | ● | ● | ● |  | ● |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | 
EAF |  | ● |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
37

## Slide 11
- کک 1030
همانگونه که در شکل مشخص است دو الگو می توان در داده های کک 1030 مشاهده نمود
4- کلاسترینگ مواد ورودی به کوره
خوشه بندی کک 1030

## Slide 12
4- کلاسترینگ مواد ورودی به کوره
مشخصات کلاسترها

## Slide 13
- کک فاین
همانگونه که در شکل مشخص است دو الگو می توان در داده های کک فاین مشاهده نمود
4- کلاسترینگ مواد ورودی به کوره
خوشه بندی کک فاین

## Slide 14
4- کلاسترینگ مواد ورودی به کوره
مشخصات کلاسترها

## Slide 15
- دولومیت
همانگونه که در شکل مشخص است دو الگو می توان در داده های دولومیت مشاهده نمود
4- کلاسترینگ مواد ورودی به کوره
خوشه بندی دولومیت

## Slide 16
4- کلاسترینگ مواد ورودی به کوره
مشخصات کلاسترها

## Slide 17
- آهک
همانگونه که در شکل مشخص است دو الگو می توان در داده های آهک مشاهده نمود
4- کلاسترینگ مواد ورودی به کوره
خوشه بندی آهک

## Slide 18
4- کلاسترینگ مواد ورودی به کوره
مشخصات کلاسترها

## Slide 19
- آهن اسفنجی
نتایج آزمایشگاه برای Fe Metal در آهن اسفنجی سرد و گرم باهم متفاوت است ولی می توان یک رابطه مشخص بین نتایج مشاهده کرد.
باتوجه به اطمینان بیشتر به نتایج آزمایشگاهی آهن اسفنجی سرد در این مطالعه از داده های آهن اسفنجی سرد استفاده شده است.
4- کلاسترینگ مواد ورودی به کوره
مقایسه Fe Metal

## Slide 20
- آهن اسفنجی سرد
همانگونه که در شکل مشخص است دو الگو می توان در داده های آهن اسفنجی مشاهده نمود
4- کلاسترینگ مواد ورودی به کوره
خوشه بندی آهن اسفنجی

## Slide 21
4- کلاسترینگ مواد ورودی به کوره
مشخصات کلاسترها

## Slide 23
همانگونه که در شکل مشخص است شش الگوی رفتاری می توان در داده های کوره مشاهده نمود
5- بررسی اجمالی عکس العمل کوره نسبت به مواد ورودی
خوشه بندی کوره

## Slide 24
5- بررسی اجمالی عکس العمل کوره نسبت به مواد ورودی
نسبت کلاسترها

## Slide 25
5- بررسی اجمالی عکس العمل کوره نسبت به مواد ورودی
استراتژی شلیک به آینده

## Slide 27: بررسی پارامترهای ورودی به کوره EAF
بحث و تبادل نظر
------------------------------------
---------------